SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02.  ROBOTY ZIEMNE

KOD 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zawartość:

1.        Część ogólna

1.1.      Przedmiot ST

1.2.      Zakres stosowania ST

1.3.      Zakres robót objętych ST

1.4.      Określenia podstawowe

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót

2.        Materiały

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów                                                                                                             2.2.      Podział gruntów                                                                                                                                                        2.3.      Materiały do zasypek

2.4.      Podsypki

3.         Sprzęt

3.1.       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

3.2.       Sprzęt do wykonania Robót

4.         Transport

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.       Transport gruntów

5.          Wykonanie robót

5.1.       Ogólne zasady wykonywania robót

5.2.       Wykopy

5.3.       Zasypywanie wykopów                                                                                                                                                                         5.4.       Podbudowy

6.        Kontrola jakości robót

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości Robót

6.2.      Wykopy                                                                                                                                                         6.3.      Podbudowy                                                                                                                                                         6.4       Zasypki

7.        Obmiar robót

7.1.      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

7.2.      Jednostki obmiarowe

8.         Odbiór robót

8.1.       Ogólne zasady odbioru                                                                                                                                         8.2.       Odbiór robót ziemnych

9.        Podstawa płatności

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

10.       Przepisy związane

10.1.     Normy

10.2.     Inne dokumenty

1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, wchodzących w zakres zadania pn. „Budowa budynku kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze – na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania robót ziemnych są:

- Wykonanie wykopów w celu budowy fundamentów

- Wykonanie wykopów w celu budowy przyłączy wod-kan i elektrycznego

- Zasypanie wykopów

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robót ziemnych są:

- Wykonanie niezbędnych pomiarów

- Zagęszczenie podsypek i zasypek wykopów

- Splantowanie terenu zasypek i obsypek

1.4.    Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w S.00. „Wymagania ogólne” poz.1.4.

1.4.1.     Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2.	    Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.3.	    Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4.	    Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.5.	    Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.6.	    Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7.	    Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.8.     Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.8.    Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót.

1.4.10     Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót

1.4.11.   Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac.

1.4.12.   Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:

rd   -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

rds  -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z   PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.                                                                                                                                            Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2.     Materiały

2.1.   Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.2.

## 2.2.   Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]

| Lp.Wyszczególnienie | Jed- | Grupy gruntów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| właściwości | nostki | niewysadzinowe | wątpliwe | wysadzinowe |
| 1Rodzaj gruntu |  | - rumosz niegliniasty - żwir - pospółka - piasek gruby - piasek średni - piasek drobny - żużel nierozpadowy | - piasek pylasty - zwietrzelina gliniasta - rumosz gliniasty - żwir gliniasty - pospółka gliniasta | mało wysadzinowe - glina piasz- czysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła - ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty bardzo wysadzinowe - piasek gliniasty - pył, pył piasz-czysty - glina piasz- czysta, glina, glina pylasta - ił warwowy |
| 2Zawartość cząstek £ 0,075 mm £ 0,02 mm | % | < 15 < 3 | od 15 do 30 od 3 do 10 | > 30 > 10 |
| 3Kapilarność bierna Hkb | m | < 1,0 | ³ 1,0 | > 1,0 |
| 4Wskaźnik piaskowy WP |  | > 35 | od 25 do 35 | < 25 |

2.3.   Materiały do zasypek

Materiał do wykonania zasypek powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin. Stosować mieszankę piaskowo-żwirową o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >16mm:      max. 5%
-  2-16mm:       15-50%

- 0.5-2mm:      20-50%                                                                                
-  <0.5mm:   max. 10%

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych przed przystąpieniem do wykonania Robót.

2.4.   Podsypki i obsypki

Wykonawca wykona podsypki i obsypki gruntem z wykopów lub gruntem przywiezionym. Materiał ten nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i powinien spełniać następujące wymagania:

- wskaźnik różnoziarnistości >5

- wskaźnik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalność k>10-2m/s

- zawartość frakcji pyłowej i iłowej ≤ 10%

## 3.      Sprzęt

3.1.    Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 3.

3.2.    Sprzęt do wykonania Robót

Roboty będą wykonane ręcznie i mechanicznie.

Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,  ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP

4.     Transport

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 4.

4.2.   Transport gruntów

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5.     Wykonanie robót

5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 5.

5.2.    Wykopy

5.2.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

## 5.2.2.   Tolerancje wykonania wykopów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.

5.2.3.   Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopu

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.3.      Zasypanie wykopów

5.3.1.    Wybór materiałów do zasypania wykopów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania zasypek powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.3

5.3.2.     Zasady wykonania zasypek

5.3.2.1.  Ogólne zasady wykonywania zasypek

Zasypy należy wykonywać metodą warstwową. Powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy zasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy poprzedniej.

Materiał do zasypek przywieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany. Inspektor może dopuścić czasowe składowanie jego, pod warunkiem zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.2.2.  Wykonywanie zasypek w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Nie dopuszcza się wbudowania urobku zamarzniętego lub przemieszanego ze śniegiem lub lodem.

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie zasypu powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wykopu.

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed  rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.3.3.     Zagęszczenie zasypek

5.3.3.1.  Ogólne zasady zagęszczania zasypek

Każda warstwa jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla jej grubości oraz występujących warunków.

Rozłożone warstwy należy zagęszczać od brzegu wykopu w kierunku jego osi.

5.3.3.2.   Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonej oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego typu maszyny.

5.3.3.3.  Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją dla  gruntów niespoistych ±2 %

5.3.3.4.  Wymagania dotyczące zagęszczania

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien spełniać wymagania podane projekcie budowlanym.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

6.      Kontrola jakości robót

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00.. „Wymagania ogólne” poz. 6.

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3.  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych   powinny być wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach:

- ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do Projektu

- pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości

- w każdym innym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2.     Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:

- zgodność wykonania robót z umową,

- prawidłowość wytyczenia robót,

- przygotowanie terenu (rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy),

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu,

- wymiary wykopu,

6.3.     Podbudowy

Sprawdzeniu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- grubość i równomierność rozłożenia warstw

- sposób i jakość zagęszczenia warstw

6.4.     Zasypki

Sprawdzeniu podlegają:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiały do zasypki,

- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia.

7.     Obmiar robót

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 7.

8.      Odbiór robót

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00. „Wymagania ogólne” poz.8.

8.2.    Odbiór robót ziemnych

8.2.1.   Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru robót.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami pkt. 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:

- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami sprawdzeń,

- robocze orzeczenia jakościowe,

- analizę wyników badań wraz z wnioskami,

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót   ziemnych.

8.2.2.  Odbiór robót zanikających

Odbiór robót ziemnych, zanikających powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają - praktycznie całości robót ziemnych. Odbioru robót zanikających należy dokonać przed wykonaniem następnej warstwy zasypki przeznaczonej do zagęszczenia, wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty na podstawie których dokonano odbioru robot ziemnych należy załączyć do dokumentacji powykonawczej robót.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót.

9.      Podstawa płatności

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. Wymagania ogólne” poz. 9.

10.     Przepisy związane

## 10.1.        Normy

| 1. | PN-B-02480:1998 | Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 3. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 4. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| 5. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 6. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |